# Проект по ОДНОСТАДИЙНОМУ производству профиля из ДПК на основе ПЭ

I.  Линия ДПК (без гранулирования) SJ-65/120

| I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| --- | --- |
| Материал | ПЭ/ПП + древесная мука + добавки |
| Производительность | до 150 кг/ч |

| II. СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ |
| --- |
| № | Оборудование | Кол-во |
| 1. | Миксер SHR-200 | 1шт. |
| 2. | Параллельный двухшнековый экструдер SHJ-65 | 1шт. |
| 3. | Одношнековый экструдер SJ-90/28 | 1шт. |
| 4. | Вакуумный калибратор | 1шт. |
| 5. | Автоматическое отрезное оборудование | 1шт. |
| 6. | Укладчик | 1шт. |
| 7. | Система управления | 1комплект |

| III.ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| 1. Миксер SHR-200 |
| Общий объем | 200л |
| Действительный объем | 150л |
| Скорость вращения лопасти | 475/980 об/мин |
| Мощность эл. двигателя | 30/42 квт |
| Расход воздуха | 0,4 м3/час |

| 2. SHJ-65 параллельный двухшнековый экструдер |
| --- |
| Отношение длину к диаметру | 36：1 |
| Главный эл. двигатель | 45КВТ |
| Тип эл. двигателя питателя | 1,5КВТ |
| Система регулировки скорости | TECO |
| Скоростное отношение | 11：1 |
| Передаточное отношение редуктора | 3:1 |
| Скорость вращения оси выхода редуктора | MAX300ОБ/МИН |
| Скорость вращения оси входа редуктора | MAX1500ОБ/МИН |
| Подшипник редуктора SKF и Германия INA. |
| Мощность масляного насоса | 0.55КВТ |
| Модель смазки | Шанхай 6402 нигрол, тип 85W/90GL-4 |
| Модель конденсатора | SL-305 |
| Модель смазочно-масляного насоса | CB-B6 |
| Мощность главного двигателя | 45КВТ |
| Скорость вращения(MAX) | 1500ОБ/МИН |
| Диаметр шнека | 62,4мм |
| Соотношение L/D | 36:1 |
| Форма шнека | Тип кубики |
| Материал шнека | 40CrNiMoA, Инструментальная сталь W6MO5Cr4V2, вакуумная закалка. |
| Твердость | HRC58~60 |
| Длина зон цилиндра | 240мм |
| Кол-во зон | 10 |
| Материал цилиндра | 45 сталь |
| Способ охлаждения | вода |
| Зона №1 | питание |
| Зоны № 5-8 | Принудительный вакуум |
| Зона № 9 | экструзия |
| Другие зоны | закрытые |

| СИСТЕМА НАГРЕВА |
| --- |
| Сегмент управления температурой | Сегмент материала | Мощность нагрева | Нагревательный лист тип |
|  | первый |  | нет |
| 1 зона | второй | 3 | Листовой алюминий |
| 2 зона | третий | 3 | Листовой алюминий |
| 3 зона | четвертый | 3 | Листовой алюминий |
| 4 зона | пятый | 2,5 | Листовой алюминий |
| 5 зона | шестой | 3 | Листовой алюминий |
| 6 зона | седьмой | 3 | Листовой алюминий |
| 7 зона | восьмой | 2,5 | Листовой алюминий |
| 8 зона | девятый | 3 | Листовой алюминий |

| Способ охлаждения внутри цилиндра | вода |
| --- | --- |
| Эл. магнитный клапан | Италия, Голландия |
| Водяная труба | обработка медью |
| Способ охлаждения | вода |
| Мощность охлаждающего насоса | 0.55КВТ |

| 3. Одношнековый экструдер SJ-90/28 |
| --- |
| Шнек |
| Материал | 38CrMoAIA |
| Способ обработки твердости | Азотизация 0.4－0.7мм |
| Твердость | HV900－1000 |
| Хрупкость азотизации | ≤1 класс |
| Шероховатость поверхности | Ra0.4um |
| Диаметр шнека | ф120мм |
| L/D | 15：1 |
| Цилиндр |
| Материал | 38CrMoAIA |
| Способ обработки твердости | Азотизация 0.4－0.7мм |
| Твердость | HV900－1000 |
| Хрупкость азотизации | ≤1 класс |
| Шероховатость поверхности | Ra0.4um |
| Нагревание и охлаждение |
| Нагреватель | алюминий |
| Зона нагрева | 3 зоны(на пульте управления проект 8 зон) |
| Мощность нагрева | 15квт |
| Способ охлаждения | Воздух |
| Мощность охлаждения | 250Wx3 |
| Коробка передач |
| Материал корпуса | HT200 |
| Материал шестеренок | HT200 |
| Способ обработки шестеренок | Азотизация, закалка и шлифование |
| Твердость поверхности шестеренок | HRC50－55 |
| Точность шестеренок | GB10095－88.6 класс |
| Главный эл. двигатель |
| Мощность | 30квт |
| Скорость вращения | 1440 об/мин |

| 3. Вакуумный калибратор |  |
| --- | --- |
| Тип | Вакуумное всасывание и охлаждение |
| Длина калибратора | 5000мм |
| Материал | Сварить профильной стали |
| Способ охлаждения | Вода |
| Водяной насос | 2,2 квт |
| Каркас/Рельс |
| Тип | Передвижение вперед-назад |
| Структура | Швеллер, листовая сталь |
| Способ движения | Привод мотором |
| Мотор | 0,75квт |

| 4. Автоматическое отрезное оборудование |
| --- |
| Способ резки | Дисковая пила |
| Мощность резки | 3квт |
| Высота центра | 1000мм |
| Прижим | Пневматика |

| 5. Укладчик |  |
| --- | --- |
| Тип | Наклонный |
| Структура | Сталь: квадрат, уголок, лист |
| Размер | 4000мм*60мм*1300мм |
| Односторонний наклон | Оптический выключатель |

| 7. Система управления |  |
| --- | --- |
| Электроприборы | Германия ''Siemens'' |
| Кнопки | TE |
| Регулятор скорости экструдера и питателя | TECO |
| Терморегулятор | Япония, OMRON |
| Электромагнитный клапан | Италия, Нидерланды |

Срок изготовления: 60 дней с дня получения предоплаты.

Предоплата: 25%! 70% - по изготовлению и отгрузке, 5%  - после приемки!

Цена с доставкой, растаможкой и НДС:  звоните +7 (983) 173-0111