## Экструзионная линия SJSZ-51/105

## Для производства декинга дпк производительностью до 100 кг/час

| I.ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ |
| --- |
| Производительность | 100кг/ч |
| Напряжение | 380В/3-фазное/50Гц |
| Общая мощность | 70КВТ |
| Потребление электроэнергии | 42КВТ |
| Габариты | 21000мм*2000мм*2500мм |
| Вес | 6 тн |

| II:СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ |
| --- |
| №. | Наименование оборудования | Кол-во |
| 1. | Двухшнековый экструдер SJSZ 51/105 | 1шт. |
| 2. | Вакуумный калибровочный стол | 1 комплект |
| 3. | Тянующее устройство | 1шт. |
| 4. | Отрезное оборудование | 1шт. |
| 5. | Укладчик | 1шт. |
| 6. | Эл. система управления | 1 комплект |

| III.ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| 1. ЭКСТРУДЕР |
| Модель | SJSZ51/105 |
| Шнек | специальный шнек |
| Материал | 38crmoala,биметалл |
| Способ обработки | Азотизация по технологии Германии |
| Глубина азотизации | 0.3～0.6мм |
| Твердость | Hv 740-940 |
| Шероховатость поверхности | Ra≤0.8um |
| Цилиндр |  |
| Тип | Конический двухшнековый |
| Материал | 38crmoaia, биметалл. |
| Способ обработки | Азотизация по технилогии Германии |
| Глубина азотизации | 0.4～0.7мм |
| Твердость | Hv940～1100 |
| Зон управления нагрева | 4 зона |
| Мощность нагрева | 22квт |
| Способ охлаждения | Вентилятор |
| Способ измерения температуры | Термопара, |
| Температурный регулятор | Япония''Omron’’ |
| Питатель |  |
| Тип | Дозирующий |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Мощность | 1.1квт |
| Автоматическая система подача сырья и бункер из нержавеющей стали. |
| Редуктор |  |
| Скоростное соотношение | 1:43.22 |
| Форма шестеренок | Коническая |
| Материал шестеренок | 20crmnti |
| Теплая обработка поверхности шестеренок | Закалка |
| Упорный подшипник | Высокое качество |
| Система смазки | Давление в системе смазки |
| Главный эл. двигатель |  |
| Тип | Переменный ток |
| Мощность | 22квт |
| Скорость вращения | 1480 об/мин |
| Каркас |  |
| Материал | Q235 |
| Структура | Сварной, из швеллерной и листовой стали |
| Температура управления |  |
| Элемент измерения температуры | Термопара |
| Температурный регулятор | Япония''omron’’ |

| 2.КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТОЛ |
| --- |
| Тип | Вакуумное всасывание воды и охлаждение |
| Длина калибратора | 4000мм |
| Материал | Профильная сталь |
| Способ охлаждения | Вода |
| Способ поперечного движения вниз и верх | Вручную |
| Способ продольного движения | Механизм |
| Вакуумный насос | 5,5квтx3шт. |
| Водяной насос повышения давления | 2.2квтx1шт, |
| Каркас | Сварка листовой и квадратной сталью |
| Водяной насос высокого давления |  |
| Модель | Yzi-125a-6 |
| Мощность мотора | 2.2квтx1шт, |
| Скорость вращения | 2890об/мин |
| Объем | 11 м3/час |
| Вакуумный насос |  |
| Модель | SBV-2 |
| Мощность мотора | 5,5КВТX3 |
| Скорость вращения | 2890об/мин |
| Скорость всасывания вакуума | 110м3/час |
| Предельный вакуум | 4000Па |
| Орган движения |  |
| Способ движения | Электрический и механический |
| Диапазон регулировки | 0～500мм |
| Мощность мотора | 0.75КВТ |

| 3.ТЯНУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО |
| --- |
| Форма | Двухгусеничный |
| Эффективная длина | 1500мм |
| Способ прижимания | Пневматический, электромагнитный клапан |
| Приводной мотор | 3КВТ |
| 4.ОТРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Форма | Дисковая опила |
| способ резки | пневматически |
| Зона управления | Сигнал счетчика управляется. Два режима работы: вручную и автоматически |
| Мощность мотора | 2,2КВТ |
| Высота центра | 1000мм |
| Шкаф электроуправления | Из углеродистой стали. |

| 5.УКЛАДЧИК |
| --- |
| Длина | 6000мм |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Орган двигательной силы | Пневматический |
| Каркас | из квадратной стали |

| 6.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ |
| --- |
| Температурный регулятор | Япония “OMRON” |
| Инвертор | Япония ”Fuji” |
| Промежуточное реле | Япония “OMRON” |
| Контактор и короткозамыкатель | Siemens |
| Кнопка и указатель | Франция “TE” |

IV.ДРУГОЕ

Срок изготовления: 50 дней с момента получения предоплаты.

Обслуживание после продажи: 1 Срок гарантии на оборудование 1 год.

Способ платежа: Предоплата – 35%, Окончательный расчет после изготовления оборудования, перед отгрузкой – 65%.